Ефективність ресурсо - та енергозбереження при використанні сплаву для легування та розкислення  швидкорізальних сталей

1. Коротке описання роботи

Розроблено технологію утилізації легувальних елементів із дрібнодисперсних відходів виробництва товарних заготовок швидкорізальних сталей завдяки виготовленню сплаву для легування та розкислення швидкорізальних сталей. Властивості нового легувального матеріалу забезпечують зниження окисного потенціалу  сталі, яка виплавляється, та підвищення ступеня засвоєння коштовних легувальних елементів. Установлено економію матеріальних та енергоресурсів на металургійних підприємствах при використанні розробленого матеріалу.

2. Техніко-економічні показники

- Можливі межі витрат сплаву при виплавці швидкорізальних сталей, кг/т…………..6-455 ;

- Оптимальні межі витрат сплаву при виплавці швидкорізальних сталей, кг/т ……....75-150 ;

- Ступінь вилучення  важкоплавких легувальних елементів із відходів……………….більше 96%;

- Залишкова частка сірки в сплаві на рівні або нижче частки сірки в марках швидкорізальної сталі………………………………………………………………………………………...0,015-0,022%

- Ступінь десульфурації……………………………………………………………………..1,35-3,73

3. Економічний та соціальний ефекти

При виплавці сталі Р6М5К5-МП в результаті присадки сплаву в кількості 45-70 кг/т знизилася масова витрата хрому на 2-3%, молібдену на 3-4%, вольфраму на 30-36 %, ванадію на 7-8%. Якість виплавленої порошкової сталі по всіх видах випробувань задовольняє вимогам ТУ 14-146-87-90.

4. Наявність охоронних документів

Авторами даної роботи розроблений технологічний регламент одержання нового комплексного матеріалу на основі відходів власного виробництва, що містять легувальні елементи і розкислювачі, - сплаву для легування і розкислення швидкорізальних сталей. Сплав одержується в процесі здійснення рідкофазних реакцій при надлишковому відновлювальному потенціалі з наведенням шлакоутворюючих сумішей до використання при виплавці сталей. Розроблена технологія дозволяє варіювати в широких межах концентрацію головних легуючих елементів і розкислювачів. Установлені оптимальні межі концентрації вуглецю і кремнію в сплаві, що забезпечують використання його при виплавці швидкорізальних сталей.

50 мm

Рис. - Мікроструктура сплаву для легування та розкислення швидкоріжучої сталі. Знімок одержаний на растровому електронному мікроскопі ×200

5. Результати впровадження

Промислові випробування сплаву для легування і розкислення сталі проводили при виплавці швидкорізальних сталей марок Р6М5Ф3 МП, Р6М5К5, Р12Ф2К8М3 МП, Р9М4К8 МП та ін. з загальною кількістю плавок більше 210. У результаті застосування сплаву витрати ферохрому із металевого хрому знизилися з 18,5-28,1 і 13,2-20,3 до 13,7-18,2 і 8,9-12,5 кг відповідно на 1 тону виплавленої сталі. Масова витрата молібдену знизилася на 3-4%, вольфраму на 30-36 %, ванадію на 7-8%.

6. Галузь застосування

Підтверджені технічні й економічні переваги виробництва і використання нового матеріалу для легування та розкислення швидкорізальних сталей у сталеплавильному виробництві.

7. Керівник розробки, телефон, e-mail

Григор’єв С.М., зав. кафедри теорії та практики менеджменту, д-р техн. наук;         Петрищев А.С., 764-57-37,   ktpm.fm@znu.edu.ua.