Технологія отримання квазікристалічного покриття за допомогою лазерного легування алюмінієвих сплавів

Запорізький національний університет

Керівник розробки: проф.,   д.ф.-м.н. Гіржон Василь Васильович

Тел. (0612) - 228-75-64		E-mail girzhon@znu.edu.ua

Технологія отримання квазікристалічного покриття в умовах надвисоких швидкостей охолодження розплаву, які досягаються під час лазерного легування, в поверхневих шарах алюмінієвих сплавів товщиною 50 – 200 мкм дозволяє одержати складну багатофазну гетерогенну структуру, що вміщує квазікристалічні фази. Cереднє значення мікротвердості в зоні лазерного легування в десятки разів перевищує мікротвердість вихідного сплаву, а висока адгезія забезпечує підвищену зносостійкість.

Існує декілька способів створення квазікристалічних покриттів, які призводять до значного зростання мікротвердості та зносостійкості поверхонь металів та сплавів. Як правило, такі способи включають газотермічне чи іонно-плазмове напилення, або електропроменеве осадження у вакуумі. Недоліками означених способів є необхідність попереднього виготовлення порошків з квазікристалічною фазою або виконання технологічного процесу нанесення покриття з використанням вакуумних камер. Крім того, застосування методу газотермічного напилення для алюмінієвих деталей є складним технологічним процесом і може призводити до руйнування самої деталі.

Спосіб отримання квазікристалічного покриття за допомогою лазерного легування є новим. Його переваги полягають у локальності використання, можливості створювати необхідні покриття у наперед заданих місцях готових виробів, проведенні процесу без захисної атмосфери або вакууму, безконтактності. Підвищення фізико-механічних характеристик алюмінієвих сплавів методом лазерного легування відбувається внаслідок того, що ділянка поверхні нагрівається лазером вище температури плавлення і в зону оплавлення вводяться легуючі компоненти (хімічні елементи в певній пропорції). У результаті утворюється покриття з хімічним складом, відмінним від основного металу. При цьому природа зміцнення поверхневих шарів обумовлена як унікальною морфологією співіснуючих фаз внаслідок особливого способу структурної організації, підвищеною густиною дефектів кристалічної будови, дисперсністю блоків, високою концентраційною неоднорідністю, так і формуванням унікального фазового складу, який включає квазікристалічні компоненти. Це забезпечує високу твердість оброблених поверхонь та підвищує основні експлуатаційні властивості - теплостійкість, зносостійкість тощо.

Експериментально реалізовано лазерне легування алюмінію сумішшю порошків міді та ряду перехідних металів (залізо, кобальт, хром, нікель). Це дало можливість створити високоадгезивне покриття із структурою, що містить надтверду дисперсну квазікристалічну фазу. При цьому мікротвердість покриття, в разі використання порошків міді та заліза, перевищила мікротвердість основи майже у 50 разів. Окрім того, зафіксовано значне підвищення зносостійкості поверхневих шарів.

Автори мають багаторічний досвід у науковій та науково-дослідній сфері щодо лазерної обробки металів та сплавів (підтвердженням цього є патенти України та чисельні вітчизняні й закордонні наукові публікації).

Запропонований спосіб отримання зносостійкого покриття є простим з точки зору технологічної реалізації. Він безконтактний, не потребує додаткового (окрім лазера обраної густини потужності) обладнання, може бути використаним для підвищення властивостей поверхневих шарів готових виробів.

Для виконання легування, залежно від конкретних задач, можуть бути використаними як неперервні газові СО2-лазери, так і імпульсні твердотільні рубінові чи YAG-лазери. Для оптимізації процесу обробки можна застосовувати дво- чи трикоординатний столик.